ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГЛАВПОСТАВКА-УРАЛ»

ОГРН 1027800000480

Юридический адрес :                                                                     Банковские реквизиты :

623111,г. Первоуральск,                                                                   Р/с  40702810824100000045

ул. Ленина, 5 А                                                                                  К/с  30101810600000000996

ИНН  6625050888                                                                              Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Екатеринбург

КПП  662501001                                                                                БИК 046568996

______________________________________________________________________________________

Тел/факс:  (3439) 296370, 296373.

Тел. (3439) 296370, 296376.

Моб. : +7 912 2949496, +7 982 6282050

Почтовый адрес: 623111 г. Первоуральск, ул. Ленина, 5а

E-mail: 3439296377@mail.ru     enikulin@mail.ru

##### Цены на продукцию действуют с 01 декабря  2009 года.

№ POCC RU.АЮ42.Н00548	№ РОСС RU.АЮ42.Н00691

№ POCC RU.АЮ42.Н00549	№ РОСС RU.АЮ42.Н00692

№ POCC RU.АЮ42.Н00550	№ РОСС RU.АЮ42.Н00693

№ POCC RU.АЮ42.Н00551	№ РОСС RU.АЮ42.Н00690

Трубы бурильные с приваренными замками по ГОСТ Р 50278-92, ТУ 1324-132-31323949-2005

в соответствии с ТУ 14-3-1571-88, ТУ 1324-138-0147016-02, ТУ 14-161-137-94,

ТУ 14-3-1849-92, ТУ 14-3-1850-92, ТУ 39-0147016-42-93

| Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Тип замка | Цена с НДС (руб./тн.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Д | Е, Л | М |
| 60,3 | 7,1 | ЗП-86 | 93 800 | 99 990 | 105 800 |
| 73,0 | 5,5; 6,5; 7,0; 9,0; 9,19 | ЗП-92; ЗП-95; ЗП-98; ЗП-105 | 89 700 | 99 700 | 105 000 |
| 88,9 | 6,5; 9,4; 11,4 | ЗП-108; ЗП-121; ЗП-127 | 88 950 | 98 800 | 104 580 |
| 101,6 | 8,4 | ЗП-127; ЗП-131; ЗП-140; ЗП-152 | 87 920 | 97 690 | 103 800 |

Трубы стальные бурильные ниппельного соединения для геологоразведочного бурения  по ГОСТ 8467-83

| Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Длина труб (мм) | Обозначение резьбы | Цена с НДС (руб./тн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Д | К | М |
| 42 | 4,5 | 3000-4500 | З-33 | 71 790 | 78 300 | 91 380 |
| 54 | 4,5 | 3000-6000 | З-42 | 68 670 | 74 910 | 87 400 |
| 68 | 4,2 | 3000-6000 | З-57 | 68 060 | 74 255 | 86 630 |

Для расчета цены взята средняя длина 3000мм.

Трубы геологоразведочные и муфты к ним по ГОСТ 26250-84

| Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | обозначение резьбы | Длина (мм) | Цена с НДС (руб./шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 4,8 | З-38 | 1500-3000 | 2 940 |
| 55 | 4,8 | З-51 | 1500-4500 | 3 550 |
| 70 | 4,8 | З-66 | 1500-4500 | 5 320 |

Для расчета цены взята средняя длина 3000мм.

Трубы бурильные для снарядов со съемными керноприемниками по ГОСТ 7909-56

| Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | обозначение резьбы | Длина (мм) | Цена с НДС (руб./тн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | К |
| 42 | 5,0 | З-34 | 1500-4500 | 69 125 |
| 50 | 5,5 | З-45 | 1500-4500 | 68 530 |
| 63,5 | 6,0 | З-53 | 1500-4500 | 67 770 |

Для расчета цены, взята средняя длина: 3000мм

Трубы бурильные универсальные с приваренными замками по ГОСТ Р 51245-99

| Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки(мм) | обозначение резьбы | Цена с НДС (руб./шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,5-1,7 м | 3,0-3,2 м | 4,5-4,7 м | 6,0-6,2 м |
|  |  |  | Н | У | Н | У | Н | У | Н | У |
| 43 | 3,5; 4,5; 6,0 | З-34 | 2 360 | 2 298 | 2 946 | 2 883 | 3 931 | 3 869 | - | - |
| 55 | 3,5; 4,5; 6,0 | З-45 | 2 986 | 2 893 | 3 600 | 3 506 | 4 613 | 4 519 | - | - |
| 63,5 | 3,5; 4,5; 6,0 | З-53 | 4 346 | 4 189 | 4 863 | 4 706 | 6 379 | 6 239 | 6 911 | 6 755 |
| 70 | 3,5; 4,5; 6,0 | З-57 | 4 596 | 4 346 | 5 285 | 5 556 | 5 974 | 5 801 | 7 663 | 7 475 |
| 85 | 3,5; 4,5; 6,0 | З-67 | 6 675 | 6 378 | 9 755 | 9 458 | 11 850 | 11 396 | 13 930 | 13 524 |

Цена в таблице указана на ТБСУ со стенкой: 4,5 мм, длина: 4500мм и замками без прорезей.

Трубы бурильные с высаженными концами по ГОСТ 631-80

| Труба Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Цена с НДС (руб./тн.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Д | К | Е | Л | М |
| 60,3 | 7,0; 9,0 | 54 900 | 61 045 | 71 820 | 93 366 | 126 044 |
| 73,0 | 7,0; 9,0; 11,0 | 56 150 | 62 390 | 73 400 | 95 423 | 128 821 |
| 89,0 | 7,0; 9,0; 11,0 | 58 300 | 64 790 | 76 220 | 99 090 | 133 772 |
| 101,6 | 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 | 58 700 | 65 230 | 76 740 | 99 757 | 134 672 |
| 114,3 | 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0 | 59 175 | 65 750 | 77 350 | 100 557 | 135 752 |
| 127,0 | 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 | 60 730 | 67 480 | 79 380 | 91 295 | 111 142 |
| 139,7 | 8,0; 9,0; 10,0; 11,0 | 61 710 | 68 570 | 80 670 | 92 770 | 112 937 |
| 168,3 | 9,0; 10,0 | 62 480 | 69 420 | 81 680 | 93 930 | 114 350 |

Трубы обсадные по ГОСТ 632-80

| Труба Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Цена с НДС (руб./тн.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Д | К | Е | Л | М |
| 114,0 | 6,4; 7,4; 8,6; 10,2 | 41 054 | 42 663 | 43 271 | 47 861 | 52 315 |
| 127,0 | 6,4; 7,5; 9,2; 10,2 | 41 054 | 42 663 | 43 271 | 47 861 | 52 315 |
| 139,7 | 6,2;7,0; 7,7; 9,2; 10,5 | 40 248 | 42 035 | 42 823 | 45 646 | 51 410 |
| 146,1 | 6,5; 7,0; 7,7; 8,5; 9,5; 10,7 | 40 248 | 42 035 | 42 823 | 45 646 | 51 410 |
| 168,3 | 7,3; 8,0; 8,9; 10,6; 12,1 | 40 076 | 41 988 | 41 899 | 44 884 | 50 864 |
| 178,0 | 6,9; 8,1; 9,2; 10,4; 11,5; 12,7; 13,7; 15,0 | 40 076 | 41 988 | 41 899 | 44 884 | 50 864 |
| 194,0 | 7,6; 8,3; 9,5; 10,9; 12,7; 15,1 | 39 403 | 40 363 | 41 323 | 43 371 | 49 436 |

Трубы обсадные раструбные ТБО по ГОСТ 632-80

| Труба Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Цена с НДС (руб./тн.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Д | К | Е | Л | М |
| 127,0 | 9,2; 10,7 | 52 865 | 60 796 | 68 725 | 79 033 | 92 778 |
| 139,7 | 9,2; 10,5 | 54 297 | 62 442 | 70 587 | 81 175 | 95 292 |
| 146,1 | 8,5; 9,5; 10,7 | 55 291 | 63 585 | 71 879 | 82 661 | 97 037 |
| 168,3 | 8,9; 10,6; 12,1 | 55 683 | 64 036 | 72 388 | 83 245 | 97 723 |
| 178,0 | 10,4; 11,5; 12,7; 13,7; 15,0 | 55 683 | 64 036 | 72 388 | 83 245 | 97 723 |

Обсадные трубы безниппельного соединения по ГОСТ 6238-77

| Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Длина труб (мм) | Обозначение резьбы | Цена с НДС (руб./тн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Д | К | М |
| 33,5 | 3,0 | 1500-6000 | 31,6.4 | 63 164 | 68 906 | 80 391 |
| 44,0 | 3,5 | 1500-6000 | 42.4 | 60 414 | 65 906 | 76 890 |
| 57,0 | 4,0; 4,5 | 1500-6000 | 54.4 | 59 883 | 65 327 | 76 215 |
| 73,0 | 4,0; 4,5 | 1500-6000 | 69,5.4 | 59 193 | 64 575 | 75 337 |
| 89,0 | 5,0 | 1500-6000 | 85,5.4 | 58 593 | 63 920 | 74 573 |

Колонковые и обсадные трубы ниппельного соединения и ниппели к ним по ГОСТ 6238-77, ГОСТ Р 51682-2000

| 25,0 | 3,0 | 1500-6000 | 21,5.4 | 63 090 | 67 890 | 76 155 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33,5 | 3,0 | 1500-6000 | 29,8.4 | 60 533 | 66 035 | 77 042 |
| 44,0 | 3,5 | 1500-6000 | 40.4 | 57 897 | 63 160 | 73 687 |
| 57,0 | 4,0; 4,5 | 1500-6000 | 52.4 | 57 388 | 62 605 | 73 039 |
| 73,0 | 4,0; 4,5 | 1500-6000 | 68.4 | 56 727 | 61 884 | 72 198 |
| 89,0 | 5,0 | 1500-6000 | 84.4 | 56 152 | 61 257 | 71 466 |
| 108,0 | 4,5; 5,0 | 1500-6000 | 103.4 | 55 170 | 60 687 | 66 204 |
| 127,0 | 5,0 | 1500-6000 | 122.4 | 54 308 | 59 738 | 65 169 |
| 146,0 | 5,0 | 1500-6000 | 141.4 | 52 575 | 57 833 | 63 090 |

Для расчета цены, взята средняя длина: 3000мм.

Трубы насосно-компрессорные гладкие НКТ

по ГОСТ 633-80, ГОСТ Р 52203-2004

| Труба Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Муфта Наружный диаметр (мм) | Цена с НДС (руб./тн.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Д, К | Е | Л | М |
| 26,7 | 3,0 | 42,2 | 43 978 | 53 403 | 62 827 | 62 827 |
| 33,4 | 3,5 | 48,3 | 43 978 | 53 403 | 62 827 | 62 827 |
| 42,2 | 3,5 | 55,9 | 41 733 | 50 676 | 59 618 | 59 618 |
| 48,3 | 4,0 | 63,5 | 41 733 | 50 676 | 59 618 | 59 618 |
| 60,3 | 5,0 | 77,8 | 40 833 | 49 583 | 58 333 | 58 333 |
| 73,0 | 5,5; 7,0 | 93,2 | 39 073 | 47 447 | 55 819 | 55 819 |
| 88,9 | 6,5; 8,0 | 114,3 | 36 911 | 44 820 | 52 729 | 52 729 |
| 101,6 | 6,5 | 127,0 | 35 803 | 43 474 | 51 146 | 51 146 |
| 114,3 | 7,0 | 141,3 | 35 311 | 42 878 | 50 444 | 50 444 |

Трубы насосно-компрессорные с высаженными наружу концами - В

по ГОСТ 633-80, ГОСТ Р 52203-2004

| Труба Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Муфта Наружный диаметр (мм) | Цена с НДС (руб./тн.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Д, К | Е | Л | М |
| 26,7 | 3,0 | 42,2 | 52 774 | 64 083 | 75 392 | 75 392 |
| 33,4 | 3,5 | 48,3 | 52 774 | 64 083 | 75 392 | 75 392 |
| 42,2 | 3,5 | 55,9 | 50 079 | 60 811 | 71 542 | 71 542 |
| 48,3 | 4,0 | 63,5 | 50 079 | 60 811 | 71 542 | 71 542 |
| 60,3 | 5,0 | 77,8 | 49 000 | 59 500 | 70 000 | 70 000 |
| 73,0 | 5,5; 7,0 | 93,2 | 46 888 | 56 936 | 66 983 | 66 983 |
| 88,9 | 6,5; 8,0 | 114,3 | 44 293 | 53 784 | 63 275 | 63 275 |
| 101,6 | 6,5 | 127,0 | 42 963 | 52 169 | 61 375 | 61 375 |
| 114,3 | 7,0 | 141,3 | 42 373 | 51 453 | 60 533 | 60 533 |

Трубы насосно-компрессорные безмуфтовые с высаженными наружу концами НКБ

по ГОСТ 633-80, ГОСТ Р 52203-2004

| Труба Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Наружный диаметр высаженной части (мм) | Цена с НДС (руб./тн.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Д, К | Е | Л | М |
| 60,3 | 5,0 | 71,0 | 49 000 | 59 500 | 70 000 | 70 000 |
| 73,0 | 5,5 | 84,0 | 46 888 | 56 936 | 66 983 | 66 983 |
| 73,0 | 7,0 | 86,0 | 46 888 | 56 936 | 66 983 | 66 983 |
| 88,9 | 6,5 | 102,0 | 44 293 | 53 784 | 63 275 | 63 275 |
| 88,9 | 8,0 | 104,0 | 44 293 | 53 784 | 63 275 | 63 275 |
| 101,6 | 6,5 | 116,0 | 42 963 | 52 169 | 61 375 | 61 375 |
| 114,3 | 7,0 | 130,0 | 42 373 | 51 453 | 60 533 | 60 533 |

##### Соединительные муфты для труб НКТ, по ГОСТ 633-80, ГОСТ Р 52203-2004

| Наружный диаметр (мм) | Длина (мм) | Цена с НДС (руб./шт.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Д, К | Е, Л | М, Р |
| 42,2 | 84 | 93 | 118 | 152 |
| 52,2 | 90 | 140 | 178 | 228 |
| 55,9 | 96 | 117 | 148 | 191 |
| 73,0 | 110 | 303 | 385 | 495 |
| 88,9 | 132 | 558 | 711 | 914 |
| 108,0 | 146 | 838 | 1 066 | 1 371 |
| 120,6 | 150 | 1 048 | 1 333 | 1 714 |
| 132,1 | 156 | 1 187 | 1 511 | 1 942 |

##### Соединительные муфты для труб НКМ, по ГОСТ 633-80, ГОСТ Р 52203-2004

| Наружный диаметр (мм) | Длина (мм) | Цена с НДС (руб./шт.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Д, К | Е, Л | М, Р |
| 73,0 | 135 | 381 | 485 | 623 |
| 88,9 | 135 | 529 | 673 | 865 |
| 108,0 | 155 | 868 | 1 104 | 1 419 |
| 120,6 | 155 | 1 079 | 1 373 | 1 765 |
| 132,1 | 205 | 1 565 | 1 992 | 2 562 |

##### Соединительные муфты для труб насосно-компрессорных с высаженными наружу концами – В

##### по ГОСТ 633-80, ГОСТ Р 52203-2004

| Наружный диаметр (мм) | Длина (мм) | Цена с НДС (руб./шт.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Д | К, Е | Л, М |
| 42,2 | 84,0 | 93 | 118 | 152 |
| 48,3 | 90,0 | 117 | 148 | 191 |
| 55,9 | 96,0 | 163 | 208 | 267 |
| 63,5 | 100,0 | 186 | 237 | 305 |
| 77,8 | 126,0 | 349 | 445 | 572 |
| 93,2 | 134,0 | 652 | 829 | 1 066 |
| 114,3 | 146,0 | 978 | 1 244 | 1 599 |
| 127,0 | 154,0 | 1 164 | 1 481 | 1 904 |
| 141,3 | 160,0 | 1 466 | 1 866 | 2 399 |

# Замки для бурильных труб по ГОСТ 5286-75

| Обозначение замка | Обозначение резьбы | Цена с НДС (руб./шт.) |
| --- | --- | --- |
| ЗН-80; ЗН-95; ЗУ-86; ЗУК-108 | З-66; З-76; З-73; З-86 | 2 585 |
| ЗН-108, ЗН-113; ЗШ-108; ЗШ-118; ЗУ-108; ЗУ-120; ЗШК-113; ЗУК-120 | З-88; З-86; З-101; З-86; З-102; З-101 | 3 554 |
| ЗН-140; ЗШ-133; ЗШ-146; ЗУ-146; ЗУ-155; ЗШК-133; ЗУК-146; ЗУК-155 | З-117; З-108; З-121; З-122; З-133; З-108 | 5 977 |
| ЗН-172; ЗН-197; ЗШ-178; ЗШ-203; ЗУ-185; ЗШК-178 | З-140; З-152; З-147; З-171; З-161; З-147 | 10 500 |

# Переводники для бурильных колонн по ГОСТ 7360-82

| Условное обозначение переводника | Резьбовое соединение | Цена с НДС (руб./шт.) |
| --- | --- | --- |
|  | муфтовый | ниппельный | Д | Е, Л | М, Р |
| П-76/86÷201/201 | 3-76÷201 | 3-86÷201 | 2 790÷7 780 | 4 180÷10 560 | 5 350÷11 880 |
| М-76/65÷201/177 | 3-65÷201 | - | 2 610÷7 080 | 3 550÷9 020 | 4 500÷10 820 |
| 76-121/121÷171/201 | - | 3-121÷201 | 2 750÷7 680 | 4 130÷10 520 | 5 000÷11 820 |

# Строгое соблюдение, технологии изготовления и контроля на всех этапах производства, гарантирует высокое качество выпускаемых нами труб и при правильной эксплуатации долговременную и безаварийную работу.

Освоено производство:

Насосных штанг, устьевых штоков и муфт к ним по ГОСТ 13877-96, ГОСТ Р 51161-2002

Переводников для насосно-компрессорных колонн по ГОСТ 23979-80

Штанги буровые по ГОСТ Р 51681-2000

Срок изготовления: 30-40 дней.

Форма оплаты: 100% предоплата.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

Контактное лицо:

Зам. директора по сбыту Кондрашов Александр Иванович

Тел./факс: (3439) 296376, 296373, 296370, +7 9122973940

E-mail: 3439296376@mail.ru